# KARTA DANYCH MATERIAŁU

## Dane podstawowe

Samoprzylepny papier termiczny typu linerless. Wysokiej jakości papier termiczny z powłoką antyadhezyjną oraz warstwą klejącą. Wysoka czułość i doskonała stabilność wobec wpływów środowiskowych. Produkt nie zawiera fenoli. Zastosowanie – etykiety linerless (bez podkładu).

## Parametry papieru

| Parametr | Wartość | Norma |
| --- | --- | --- |
| Gramatura | 91±5 g/m² | ISO 536 |
| Grubość | 93±5 µm | ISO 534 |
| Wilgotność | 6,0 % | ISO 287 |
| Białość (R457+) | >88 % | ISO 2470 |
| Gładkość (Bekk) | >500 s | ISO 5627 |
| Wytrzymałość na rozciąganie MD | >59 N/15 mm | ISO 1924/2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie CD | >18 N/15 mm | ISO 1924/2 |
| Nieprzezroczystość | >88 % | ISO 2471 |

## Klej

Klej typu hotmelt, samoprzylepny, permanentny, o wysokiej przyczepności do różnych podłoży. Bardzo dobre właściwości użytkowe w podwyższonych temperaturach.

| Parametr | Wartość | Norma |
| --- | --- | --- |
| Przyczepność odrywania (180°/szkło/24h) | 13±3 N/25 mm | FTM 1* |
| Loop Tack (szkło) | 22±3 N/25 mm | FTM 9* |
| Temperatura mięknienia | 105 °C (R&B) |  |

* Test wykonany z użyciem PET 50 mic.

## Warunki przechowywania

Stała temperatura (18–25°C) oraz wilgotność (40–55%). Magazyn powinien być czysty i suchy. Materiały, jeśli nie są używane, powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu lub być dobrze zabezpieczone przed kurzem i zabrudzeniami. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.

## Okres przydatności

12 miesięcy – dotyczy wyłącznie materiałów wyprodukowanych przez Polcoat, nie obejmuje materiałów poddanych dalszemu przetwarzaniu.

## Uwaga

Niniejsza karta danych produktu ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie produkty sprzedawane są przy założeniu, że nabywca samodzielnie określił ich przydatność do swoich zastosowań. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Data: 07.06.2024

Produkt: PLL90 ECO P06 Heat FSC