Odpowiedzi na pytania dot. folii e-4003 oraz e-4005
	Lp.
	Pytanie
	e-4003
	e-4005

	1
	Folia ?… Jakie oznaczenie w ETISOFT?.....
	j.w.
	j.w.

	2
	Rodzaj materiału
	Folia poliestrowa
	Folia poliestrowa

	3
	Kolor
	Srebrna matowa
	Czarna błyszcząca

	4
	Grubość
	50 µm
	40 µm

	5
	Klej
	Akrylowy trwały
	Akrylowy trwały

	6
	Podkład
	Biały papier silikonowany
	Biały papier silikonowany

	7
	Odporność temperaturowa
	-40˚C ÷ 149˚C
	-40˚C ÷ 149˚C

	8
	Odporność na wilgoć
	Dobra
	Dobra

	9
	Odporność na chemikalia
	Dobra
	Dobra

	10
	Odporność na detergenty
	b.d.
	b.d.

	11
	Odporność na olej silnikowy
	b.d.
	b.d.

	12
	Odporność na wodę
	b.d.
	b.d.

	13
	Odporność na benzynę
	b.d.
	b.d.

	14
	Odporność na olej napędowy
	b.d.
	b.d.

	15
	Odporność na grzyby
	Proponuję zapomnieć o temacie odporności na grzyby, bo to śliski temat

	16
	Zastosowanie
	Tabliczki znamionowe, etykiety informacyjne, ostrzegawcze itp.

	17
	Odporność na UV
	Dobra 
	Dobra 

	18
	Dostępność
	TAK
	TAK od 12 grudnia

	19
	Czas oczekiwania
	7 dni roboczych
	Po 12 grudnia – 7 dni roboczych


