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PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCJI BETONÓW „SIBET”

 Spółka Akcyjna w Kielcach

                               25-852 Kielce, ul. Chorzowska 22, tel. 41 346 52 11
                                               16

	Jednostka certyfikująca : CERTBUD Sp. z o.o., nr akredytacji AC 158

	Aprobata Techniczna  IBDiM   Nr AT/2016-02-3235
Ścianka peronowa typu L1
Typ: Ścianka  peronowa  typu L1  o wym. 160 x 105 x 99,5 cm,
Nr Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej :  SIB/201-1
Deklarowane właściwości użytkowe:


	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

	Deklarowane właściwości użytkowe

	Wytrzymałości  na ściskanie
Klasa betonu
	≥ C30/37

	Nasiąkliwość
	≤ 5%

	Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających 3% NaCl - ubytek masy z powierzchni przeznaczonej do ruchu
	po 28 cyklach średnia  ≤ 1 kg / m2
pojedynczy wynik ≤ 1,5 kg / m2


	Odporność na ścieranie
	20 mm Metoda A

∆V≤18000 mm3 Metoda B

	Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
	≤ 50 mm

	Całkowita zawartość alkaliów w betonie Na2Oeq

	≤ 3 kg


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, instrukcja obsługi i stosowania, informacja nt 
bezpieczeństwa dostępne na stronie internetowej producenta: http://www.sibet.com.pl

Ścianka  peronowa  typu L1  przeznaczona jest do budowy peronów  jedno i dwukrawędziowych 
o wysokości 760 mm. 
Wyrób osiąga deklarowane właściwości użytkowe po 28 dniach od daty produkcji.
