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PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCJI BETONÓW „SIBET”

 Spółka Akcyjna w Kielcach

                               25-852 Kielce, ul. Chorzowska 22, tel. 41 346 52 11
                                               16

	Jednostka certyfikująca : nie dotyczy

	Aprobata Techniczna  IBDiM   Nr AT/2016-02-3235
Płyta peronowa typu NG - z eksponowanym kruszywem
Typ: Płyta  peronowa  typu NG  o wym. 200 x 99,5 x 10 cm,

Nr Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych :  SIB/217-1
Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Wytrzymałości  na ściskanie

Klasa betonu

≥ C40/50
Nasiąkliwość

≤ 3%

Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających 3% NaCl - ubytek masy z powierzchni przeznaczonej do ruchu
po 112 cyklach średnia  ≤ 0,1 kg / m2
pojedynczy wynik ≤ 0,2 kg / m2
Odporność na ścieranie

15 mm Metoda A

∆V≤13500 mm3 Metoda B

Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
≤ 20 mm
Odporność na poślizg USRV

≥55 USRV

Całkowita zawartość alkaliów w betonie Na2Oeq
≤ 3 kg



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, instrukcja obsługi i stosowania, informacja nt 

bezpieczeństwa dostępne na stronie internetowej producenta: http://www.sibet.com.pl

Płyta peronowa przeznaczona jest do budowy peronów  jedno i dwukrawędziowych dla skrajni 

1675 mm oraz 1725 mm, do peronów w standardzie podstawowym. Wyrób osiąga deklarowane

właściwości użytkowe po 28 dniach od daty produkcji.
