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PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCJI BETONÓW „SIBET”

 Spółka Akcyjna w Kielcach

                               25-852 Kielce, ul. Chorzowska 22, tel. 41 346 52 11
                                               16

	Jednostka certyfikująca : nie dotyczy

	Aprobata Techniczna  IBDiM   Nr AT/2016-02-3235
Płyta peronowa typu P - ryflowana
Typ: Płyta  peronowa  typu P  o wym. 200 x 99,5 x 10 cm,

Nr Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej :  SIB/203
Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań
Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi

Wytrzymałości  na ściskanie
Klasa betonu
≥ C30/37

Nasiąkliwość

≤ 5%

Odporność na działanie mrozu

Stopień mrozoodporności
≥ F150
Odporność na ścieranie
20 mm Metoda A

∆V≤18000 mm3 Metoda B
Odporność na poślizg USRV
≥55 USRV



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, instrukcja obsługi i stosowania, informacja nt 
bezpieczeństwa dostępne na stronie internetowej producenta: http://www.sibet.com.pl

Płyta peronowa przeznaczona jest do budowy peronów  jedno i dwukrawędziowych dla skrajni 

1675 mm oraz 1725 mm, do peronów w standardzie dostatecznym.

