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1488

	element murowy silikatowy

SILIKAT N24 

kl. 15

kategoria I


	
„Grupa SILIKATY” sp. z o.o.

Kruki, ul. Nowowiejska 33

07-415 Olszewo Borki

tel./fax (029) 760 29 08; 760 29 19

Zakład Leżajsk, ul.Fabryczna5, 

37-300 Leżajsk

08

numer certyfikatu: 1488-CPD-0062
EN 771-2



	Kategoria I
   element murowy silikatowy SILIKAT N24 
Zamierzone zastosowanie:                        do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych  
Wymiary: 




dł. 250[mm]; szer. 240[mm]; wys. 220[mm]

Odchyłki wymiarów: 
Kategoria TLM; Płaskość: WUN; 
Równoległość płaszczyzn: WUN

Kształt i budowa: 



wg załączonego rysunku 
Znorm. wytrzymałość na ściskanie: 
15 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 

śr. 13,3 N/mm2; (┴ powierzchnia kładzenia, cały element), (Kat.I)
Wytrzymałość spoiny: 
0,15N/mm2 dla zapraw ogólnego zastosowania i 0,30N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin wg PN EN 998-2 zał. C
Reakcja na ogień: 



Euroklasa A1

Absorpcja wody: 



<16%

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 
5/10 wg PN-EN 1745

Izolacyjność od bezpośrednich 

dźwięków powietrznych: 




   Kształt, budowa 



jak powyżej

   Gęstość brutto: 



Klasa 1,4


Ekwiwalentny współczynnik

przewodzenia ciepła:


0,46 W/mK (λ10,dry) – P = 90%
Trwałość: 




50 cykli zamrażania-odmrażania

Substancje niebezpieczne: 

brak

	Ilość na palecie: 64 szt.

                    ………………

………………

                                                                                       (tydzień/rok-numer partii)

                                      (nr pakietyzera)
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