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	element murowy silikatowy

SILIKAT NP18 
kl. 20
kategoria I


	
„Grupa SILIKATY” sp. z o.o.

Kruki, ul. Nowowiejska 33

07-415 Olszewo Borki
tel./fax (029) 760 29 08; 760 29 19

Zakład Kruki
08

numer certyfikatu: 1488-CPD-0062
PN-EN 771-2



	Kategoria I
 element murowy silikatowy SILIKAT NP18
Zamierzone zastosowanie:           do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych bez 

                                                                       lub z  wypełnieniem spoin pionowych zaprawą                  
Wymiary: 




dł. 250[mm]; szer. 180[mm]; wys. 220[mm]

Odchyłki wymiarów: 
Kategoria TLM; Płaskość: WUN; 
Równoległość płaszczyzn: WUN

Kształt i budowa: 



wg załączonego rysunku (Grupa 1 wg PN-B-03002:2007)
Znorm. wytrzymałość na ściskanie: 
20 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 

średnia 16,3 N/mm2; (┴ powierzchnia kładzenia, cały element)
Wytrzymałość spoiny: 
0,15N/mm2 dla zapraw ogólnego zastosowania i 0,30N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin wg PN EN 998-2 zał. C
Reakcja na ogień: 



Euroklasa A1

Absorpcja wody: 



<16%

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 
5/25 wg PN-EN 1745

Izolacyjność od bezpośrednich 

dźwięków powietrznych: 




   Kształt, budowa 



jak powyżej

   Gęstość brutto: 



Klasa 1,6

Ekwiwalentny współczynnik 

przewodzenia ciepła:


0,61W/mK (λ10,dry) – P = 90%
Trwałość: 




50 cykli zamrażania-odmrażania

Substancje niebezpieczne: 

brak



	Ilość na palecie: 96 szt.

                    ………………

………………

                                                                                       (tydzień/rok-numer partii)

                                      (nr pakietyzera)
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