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	element murowy silikatowy

SILIKAT NP25 
kl. 25
kategoria I


	
„Grupa SILIKATY” sp. z o.o.

Kruki, ul. Nowowiejska 33

07-415 Olszewo Borki

tel./fax (029) 760 29 08; 760 29 19

Zakład Leżajsk, ul.Fabryczna1, 
37-300 Leżajsk
08
numer certyfikatu: 1488-CPD-0062
EN 771-2


	Kategoria I
 element murowy silikatowy SILIKAT NP25   
Zamierzone zastosowanie:           do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych bez 

                                                                       lub z  wypełnieniem spoin pionowych zaprawą               
Wymiary: 




dł. 250[mm]; szer. 250[mm]; wys. 220[mm]

Odchyłki wymiarów: 
Kategoria TLM; Płaskość: WUN; 
Równoległość płaszczyzn: WUN

Kształt i budowa: 



wg załączonego rysunku (Grupa 1 wg PN-B-03002:2007)
Znorm. wytrzymałość na ściskanie: 
25 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 

śr. 22,3 N/mm2; (┴ powierzchnia kładzenia, cały element) (Kat.I)
Wytrzymałość spoiny: 
0,15N/mm2 dla zapraw ogólnego zastosowania i 0,30N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin wg  EN 998-2 zał. C
Reakcja na ogień: 



Euroklasa A1

Absorpcja wody: 



<16%

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 
5/25 wg EN 1745

Izolacyjność od bezpośrednich 

dźwięków powietrznych: 




   Kształt, budowa 



jak powyżej

   Gęstość brutto: 



Klasa 1,8


Ekwiwalentny współczynnik

przewodzenia ciepła:


0,81W/mK  (λ10,dry) – P = 90%
Trwałość: 




50 cykli zamrażania-odmrażania

Substancje niebezpieczne: 

brak



	Ilość na palecie: 64 szt.

                    ………………

………………

                                                                                       (tydzień/rok-numer partii)

                                      (nr pakietyzera)





[image: image2.png]C€




	element murowy silikatowy

SILIKAT NP25 
kl. 25
kategoria I


	
„Grupa SILIKATY” sp. z o.o.

Kruki, ul. Nowowiejska 33

07-415 Olszewo Borki

tel./fax (029) 760 29 08; 760 29 19

Zakład Leżajsk, ul.Fabryczna1, 
37-300 Leżajsk
08
numer certyfikatu: 1488-CPD-0062
EN 771-2


	Kategoria I
 element murowy silikatowy SILIKAT NP25   
Zamierzone zastosowanie:           do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych bez 

                                                                       lub z  wypełnieniem spoin pionowych zaprawą               
Wymiary: 




dł. 250[mm]; szer. 250[mm]; wys. 220[mm]

Odchyłki wymiarów: 
Kategoria TLM; Płaskość: WUN; 
Równoległość płaszczyzn: WUN

Kształt i budowa: 



wg załączonego rysunku (Grupa 1 wg PN-B-03002:2007)
Znorm. wytrzymałość na ściskanie: 
20 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 

śr. 22,3 N/mm2; (┴ powierzchnia kładzenia, cały element) (Kat.I)
Wytrzymałość spoiny: 
0,15N/mm2 dla zapraw ogólnego zastosowania i 0,30N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin wg PN EN 998-2 zał. C
Reakcja na ogień: 



Euroklasa A1

Absorpcja wody: 



<16%

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 
5/25 wg EN 1745

Izolacyjność od bezpośrednich 

dźwięków powietrznych: 




   Kształt, budowa 



jak powyżej

   Gęstość brutto: 



Klasa 1,8


Ekwiwalentny współczynnik

przewodzenia ciepła:


0,81W/mK  (λ10,dry) – P = 90%
Trwałość: 




50 cykli zamrażania-odmrażania

Substancje niebezpieczne: 

brak



	Ilość na palecie: 64 szt.

                    ………………

………………

                                                                                       (tydzień/rok-numer partii)

                                      (nr pakietyzera)
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