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element murowy silikatowy

SILIKAT  S  OKŁADZINA ELEWACYJNA
kl.  15
płytka
kategoria I

	„Grupa SILIKATY” sp. z o.o.

Kruki, ul. Nowowiejska 33

07-415 Olszewo Borki

tel./fax (029) 760 29 08; 760 29 19

Zakład Leżajsk, ul.Fabryczna5, 

37-300 Leżajsk

08

numer certyfikatu: 1488-CPD-0062
EN 771-2



	Zamierzone zastosowanie:                        do wykonywania elewacji
Wymiary: 




dł. 250[mm]; szer. 25[mm]; wys. 65[mm]

Odchyłki wymiarów: 
Kategoria GPLM; Płaskość: WUN; 
Równoległość płaszczyzn: WUN

Kształt i budowa: 



według załączonego rysunku

Wytrzymałość na ściskanie: 

średnia 18,5 N/mm2(┴ powierzchnia kładzenia, cały element)
Wytrzymałość spoiny: 
0,15N/mm2 dla zapraw ogólnego zastosowania 

wg  EN 998-2 zał. C

Reakcja na ogień: 



Euroklasa A1

Absorpcja wody: 



<16%

Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ: 
5/25 wg EN1745:2002

Izolacyjność od bezpośrednich 

dźwięków powietrznych: 




   Kształt, budowa 



jak wyżej

   Gęstość brutto: 



Klasa 1,8

Ekwiwalentny współczynnik 

przewodzenia ciepła:


0,81 W/mK (λ10,dry) – P = 90%
Trwałość: 




50 cykli zamrażania-odmrażania

Substancje niebezpieczne: 

brak



	Ilość na palecie: ………….. szt.
                                  ………………


………………

                                                                            (tydzień/rok-numer partii)

                                        (nr pakietyzera)
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